## Slide 1
第六章
磁介质

## Slide 2
在第四章中，我们只研究了真空中的磁场。所谓真空即是说，在研究的空间中不存在其他物质。
在实际中，经常会存在一类物质，它在磁场中的作用下要发生变化，这种变化反过来又会影响磁场的分布。这类物质叫作磁介质。
这一章就是要研究磁场与磁介质的相互作用：
磁场

## Slide 3: 本章目录
§6.1 磁介质分子电流理论
§6.2 磁介质特性分析
§6.3 磁场边界条件与磁能

## Slide 4: §6.1 磁介质分子电流理论
这一节从分子电流的观点出发，介绍磁介质的磁化理论，及磁介质存在时磁场的基本规律。
一、磁化理论
磁介质的分类：
磁介质在磁场中要受到磁场的作用，要发生变化，即磁化。磁化后的磁介质反过来又会对磁场产生影响，这种影响表现为产生附加磁场，使总的磁场发生变化。
设介质内某点原来的磁感矢量为（外加磁场），该点存在磁介质，并且被磁化后，产生附加磁场为，则该点总磁场为： + 。

## Slide 5
对于不同的磁介质来说，与的关系不同，由此可对磁介质进行分类：

## Slide 6
2、磁化过程（顺磁质）
1822年，安培提出：分子环流假说——分子电流理论。它可以从物质的微观结构来解释磁介质的磁化过程。
介质分子中电子参与两种运动：自旋及绕核的轨道运动，都可以等效为环状电流，就像一个微小的载流线圈，存在磁矩矢量（轨道磁矩和自旋磁矩）。
一个分子中各个电子的轨道
磁矩和自旋磁矩的矢量和构
成了分子磁矩矢量，这是
分子固有的。

## Slide 7
顺磁质的磁化过程：磁介质是由大量分子（或原子）组成。由于分子的热运动，无外场时，分子的磁矩排列杂乱无章，介质内分子磁矩的矢量和
有外磁场时，这些分子固有磁
矩就要受到磁力矩作用，使分
子磁矩的方向向外磁场方向转动。
各分子磁矩都在一定程度上沿
外磁场方向排列起来（由于分
子热运动会破坏有序性，因此
有序性取决于外磁场的强弱）。
这时分子磁矩的矢量和

## Slide 8
如图，介质内部相邻分子环流相互
抵消，介质表面形成了环状的等效
电流——磁化电流，产生附加磁场。
关于磁化电流：
（1）分子有序排列的宏观效果，没有带电粒子的宏观定向运动；
（2）对于各向同性的均匀磁介质，磁化电流只分布在磁介质的表面上；
（3）磁化电流可用面电流密度矢量表示：其大小为在磁化电流垂直方向上单位长度的磁化电流，其方向为该点磁化电流方向：

## Slide 9
3、磁化强度矢量
为了描述磁介质磁化的程度，引入磁化矢量定义为：磁介质中，单位体积内分子磁矩的矢量和，即：

## Slide 10
可以证明：
（1）磁化强度矢量沿闭合环路的线积分等于穿过该回路的磁化电流代数和，即：
（2）磁化电流面密度的关系为：
为介质表面外法线方向单位矢量。

## Slide 11: 二、环路定理及“高斯定律”
前面，我们介绍了真空中的环路定理及高斯定理。在有磁介质存在时，这两个定理仍然成立，只是对相应的物理量有新的理解。
环路定理：
其中，

## Slide 15
高斯定理：

## Slide 16: 三、应用举例
例1、一螺线管环，管半径为r，环半径为R(R>>r)。 载流后，内部磁感矢量为管内充满磁介质后，磁化矢量为，求内部磁感矢量
解：选管中心线为安培环络，则有：
设螺线管内电流为，共有N匝，有

## Slide 17
因为
所以
有
另一方法：

## Slide 18
例2、同一螺线管环的管内填满磁介质，前后的自感系数分别为磁介质相对磁导率为，求比值
解：设，无介质时：
有介质时：
即自感系数增加到原来的倍。

## Slide 19
例3、一带有很窄缝隙的永久磁环，均匀磁化，磁化强度矢量为求图中所标各点的。
解：因缝隙很窄，故可看作
的螺绕环。
方向同。
由
，由
，

## Slide 20
小结：
（1）以顺磁质为例，介绍了磁介质的磁化理论——分子电流理论。
（2）磁介质存在时的环路定理及高斯定律。
（3）
其中最重要的是环路定理：

## Slide 21
作业：P436 T9.36 T9.37

## Slide 22: §6.2磁介质特性分析
本节先简介磁介质的一般特性，然后从微观角度介绍顺磁效应和抗磁效应，最后介绍应用十分广泛的铁磁质的磁化规律。

## Slide 23: 一、一般特性

## Slide 24: 二、抗磁质的磁化
对抗磁介质来说，无外磁场时，各分子的磁矩矢量和为 0，即分子磁矩 ,分子不显磁性。
e
i
加外磁场后，一个分子中各电子运动情况发生变化。
以轨道运动为例，无外磁场时电子的角速度为，则：
产生反向电子附加磁矩
i
外磁场

## Slide 25
产生反向电子附加磁矩
i
综上所述：不论外磁场方向如何，附加磁场总与外场反向。实际上成任意角，都是与反向，所以与反向，表现为抗磁性；由于分子固有磁矩为零，附加磁矩方向总是与外磁场反向，因此磁化性质与温度无关。这是对抗磁质磁化性质的定性解释。
外磁场
e
i

## Slide 26: 三、铁磁质的特性
铁磁质：是磁性很强的磁介质。除了铁以外，还有钴、镍、稀土合金等物质。但应用最多的是铁与其他金属或非金属组成的合金，还有一些含铁的氧化物（铁氧体）。
特性：
（1）磁化率相对磁导率很大，但不是常数，与（磁场强度）有关。
（2） 与向，即具有顺磁性。
（3）具有磁滞现象，撤掉外场后，保留一定磁性。
（4）存在居里温度，铁为770℃。在其上变为顺磁质。
对于顺磁质、抗磁质来说, 但对铁磁质来说，与的关系比较复杂。

## Slide 27
.
a
.
b
.
c
.
M
H
o
s
H
.
.
.
.
.
H
a
b
c
d
o
M

## Slide 28
.
.
.
.
c
H
.
.
H
a
b
c
d
e
o
f
.
.
.
.
.
c
H
.
.
H
a
b
c
d
e
o
M
M

## Slide 29
0
5
10
15
20
磁强计
A
cefgc—饱和磁滞回线。
c
s
r
H
M
.
.
.
.
.
.
.
c
H
r
M
M
.
.
M
H
a
b
c
d
e
f
g
o
如果M未达到饱和，就使H减小，就会形成另一条磁滞回线，这样的磁滞回线有很多，将顶点连接而成的曲线叫标准磁化曲线。
由此可见，M与H的关系不是线性的，而且也不是单值的。即磁化率与H有关，与磁化历史有关。退磁方法（略）

## Slide 30
铁磁材料分类
(1)软磁材料
特点：矫顽力小，磁滞回线窄。
应用：变压器的铁芯。
高频：铁氧体（复合材料，是一种
非金属复合材料)。中频变压
器、天线。
低频：硅钢片、纯铁。
(2)硬磁材料
特点：矫顽力大，磁滞回线宽。
应用：作永久磁铁，永磁喇叭；电动机定子。
硬磁性材料如钕铁硼合金、碳钢、铝镍钴合金和铝钢等。

## Slide 31
(3)矩磁材料
特点：剩余磁化强度大，接近饱和磁化强度，矫顽力小，磁滞回线接近于矩形。
应用：磁性存储器。
铁磁质反复磁化，分子运动加剧，温度升高，因此放出热量，损失能量，叫磁滞损耗——与磁滞回线围成的面积成正比。

## Slide 32: 四、磁畴
磁畴理论是用量子理论从微观上说明铁磁质的磁化机理。
从原子结构来看，铁原子的最外层有两个电子，会因电子自旋而产生相互作用。这一相互作用的结果使得许多铁原子的电子自旋磁矩在许多小的区域内整齐地排列起来，形成一个个微小的自发磁化区，称为磁畴，相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同。

## Slide 33
在无外磁场时，各磁畴的排列是不规则的，各磁畴的磁化方向不同，产生的磁效应相互抵消，整个铁磁质不呈现磁性。
当铁磁质处于外磁场中时，那些自发磁化方向和外磁场方向成小角度的磁畴其体积随着外加磁场的增大而扩大并使磁畴的磁化方向进一步转向外磁场方向。另一些自发磁化方向和外磁场方向成大角度的磁畴其体积则逐渐缩小。这就使得与外磁场方向接近一致的总磁矩得到增加，对外表现出磁化。
磁化过程可改变介质中晶格间距，因而会改变介质的体积，此为磁致伸缩。

## Slide 34
取消外场时，各磁畴边界未能完全恢复，故保留一定磁性，即有剩余磁化强度存在。
当铁磁质的温度升高到某一温度时，分子热运动使磁畴消失，由铁磁质变为顺磁质，该温度叫做居里点。当温度低于居里点时，又出现磁畴，由顺磁质转变为铁磁质。

## Slide 35: §6.3磁场边界条件与磁能
在两种磁介质的分界面上，不论磁感矢量还是磁场矢量穿过分界面时要发生变化，它们要满足确定的关系式，这些关系式称为磁场的边界条件。
本节除了介绍磁场边界条件外，还介绍磁场能量的计算方法。

## Slide 36: 一、边界条件
（1）磁感矢量的法向分量连续。
即：
或：
（2）如边界上不存在传导电流，则磁场强度的切向分量连续。
即：
或：
证明如下：

## Slide 37
Gauss定理：
因为高度无限小，只考虑
上下两面的积分。
（1）
设两种不同的磁介质，其分界面的法线方向为n。在分界面上作一小圆柱形表面，两底面分别位于介质两侧，底面积为，h为无穷小量。
n
h

## Slide 38
（2）
在分界面上作一小的矩形回路，逆时针，其两边分居于分界面两侧，而高，根据安培环路定理：
即：

## Slide 39
用类似的方法，可以证明：
（1）如果两种电介质的分界面上没有自由电荷，则电位移矢量的法向分量连续。即：
（2）如果两种电介质的分界面处没有变化的磁场，则电场强度矢量的切向分量连续。即：
——电场的边界条件。

## Slide 40: 二、磁场折射定律
磁场的边界条件：
折射定律：在两种磁介质的分界面上，磁场与分界面法线夹角的正切之比，等于分界面两侧磁介质的磁导率之比。

## Slide 41
若介质1为铁磁质（很大）。介质2为空气（ 很小），则由知，， 。
即是说，铁磁质与空气的分界面处铁磁质一侧，磁感矢量几乎与分界面平行。
或者说，磁感矢量几乎集中在高磁导率的铁磁质内，很难穿过分界进入空气。
也可以说，高磁导率的磁介质具有把磁力线集中在自己内部的能力。（导体对电场也有类似结论）
正因如此，铁磁质做的变压器漏磁很小。

## Slide 42: 三、磁屏蔽
若用铁磁质（例如熟铁）围成一个封闭的空腔，由于铁磁质的磁导率很高，因此具有汇聚磁力线的作用，因此空腔外面的磁力线难于穿过腔壁进入腔内，使腔内免受腔外磁场的影响；反过来，若空腔内存在磁场，那么磁力线也不易穿出腔壁，因而腔外空间免受腔内磁场的影响，这就是磁屏蔽。
静电屏蔽可以达到理想的效果，但磁屏蔽效果较差。为了提高屏蔽效果，经常采用多层屏蔽的方式。

## Slide 43: 三、磁场能量
与电场一样，磁场也具有能量。
线圈的电感储能，本质上是线圈通有电流后产生磁场，而磁场是具有能量的。也就是说，能量是分布在磁场中的。
既然如此，电感储能也可以用描述磁场的物理量予以表示。
以细螺绕环为例：内部介质的磁导率为，环半径为，电流为，截面积为，匝数为，可以求得，管内磁场强度为：
全磁通为：
为螺绕环的体积，也就是磁场的体积。

## Slide 44
另一方面：
自感储能：
由于细螺绕环的磁场全部集中在管内，而且管内磁场强度、磁感应强度的大小是均匀的，所以单位体积磁场的能量为：
——磁场能量密度
这一结论由特例得到，但适合于任意磁场。
普遍表达式：
磁场能量：

## Slide 45
从磁场储能的角度理解两个载流线圈储存的磁场能量：
设线圈1产生的磁场为 ，线圈2产生的磁场为 ，则：
自感储能总是正的；互感储能可正可负。

## Slide 46
应用举例：
例：无限长同轴线，内导体半径为，外导体内半径为，已知 ，导体之间有磁导率为的磁介质,请在下列条件下，分别求单位长度同轴线的自感系数。
（1）内外导体都为薄圆柱面；
（2）内导体为实心圆柱，
外导体为薄圆柱面。
导体的磁导率为

## Slide 47
解：作为同轴电缆，其电流流向一定是，内、外导体一出一入。
方法一：可由自感系数定义求解：
方法二：由磁场分布，求，由
求。
我们采用方法二。
（1）磁场只分布在导体间

## Slide 48
与上一章结论相同。

## Slide 49
（2）此时，除导体间存在相同的磁场，具有相同能量外，内导体内部也有磁场分布。故磁场能量应加上这一部分。

## Slide 51
本章重点：
（1）磁场的环路定理及应用，及各物理量的关系。
（2）铁磁质的性质。
（2）磁场能量，由此可计算自感。